# 包装膜配方降本 —— 发现阶段报告（甲方版）

生成时间：2026-09-18T12:13:02    工具：膜方 AI（DeepSeek-V4-Pro 驱动）

# 1 任务书

产品：透明 PE 包装膜，吹膜，单层，膜厚 待定 μm。
现配方：LL 60.0%（C4 LLDPE（7042 类，待确认））、LD 10.0%（LDPE（2426H 类，待确认））、HD 5.0%（HDPE 膜料（5000S 类，待确认））、R1 25.0%（再生高压一级透明料）。甲方口述：LLDPE 60%，LDPE+HDPE+再生一级料合计 40%；内部比例 10/5/25 为假设，待确认
红线：拉伸强度、撕裂强度、穿刺强度、热封强度、透明度（雾度不增、透光率不降） 全部 ≥ base。
成本：现约 8000 元/吨，上限 8000，目标 ≤ 7600。
甲方意愿：甲方希望替代约 30% LLDPE；接受其他 PE 牌号、调比例、少量其他材料

# 2 资料采集概况

检索命中 994 条，去重 663 条，相关保留 160 条，入库 160 条，生成卡片 77 张。来源清单见附件《来源清单.xlsx》。

| 类型 | 来源库 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| paper | crossref | 194 |
| paper | openalex | 140 |
| web | duckduckgo | 30 |
| paper | scopus | 26 |
| tds | duckduckgo | 1 |

# 3 现配方机理分析

## 1 各组分的作用

| 组分 | 用量 | 对拉伸 | 对撕裂 | 对穿刺 | 对热封 | 对透明 | 其他作用 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLDPE (C4) | 60% | 提升拉伸强度与断裂伸长率（30%LLDPE时伸长率增幅约60%），拉伸应力增加归因于结晶度上升；纯LLDPE薄膜拉伸强度待验证 | 内在撕裂强度与共聚单体类型有关，1-己烯/1-辛烯基LLDPE更高，且MD撕裂降幅较小；与其他PE对比待验证 | 在含PP纳米纤维的LDPE/LLDPE共混中，落镖冲击强度随LLDPE增加而提高；一般体系待验证 | 资料不足 [S5] | 资料不足 [S4] | 高含量导致加工困难 [S3]；作为主料原因待验证 | [S1][S2][S3][S4][S5] |
| LDPE (2426H类) | 10% | 少量时在LLDPE中显示协同增强效应，具体数据待验证 | 添加5～20 wt%可显著提高TD撕裂强度（从180 kN/m提升至400 kN/m）[S6] | 待验证 | 资料不足 [S5] | 资料不足 [S8] | 提高膜泡稳定性和均匀性 [S3]；改善加工性（延迟鲨鱼皮和熔体破裂）[S9] | [S3][S5][S6][S8][S9] |
| HDPE (5000S类) | 5% | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 挺度：通常与LLDPE共混以平衡性能，但模量可能低于线性加和 [S11][S12]；具体挺度提升效果及低用量原因待验证 | [S11][S12] |
| 再生高压一级透明料 (R1) | 25% | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 降成本（推测），但缺乏性能影响数据 [S14] | [S14] |

*注：用量为甲方口述假设值，待确认。*

## 2 为什么是这个比例

**韧性提供**：LLDPE可提升共混物的拉伸强度与断裂伸长率，为薄膜提供主要韧性 [S3][S11]。60%的用量可能是为了在保证加工性的前提下最大化韧性贡献，但该比例是否最优待验证。

**加工性与膜泡稳定性**：LDPE的加入（10%）可改善LLDPE的加工性 [S9]，提高膜泡稳定性 [S3]，并显著提升TD撕裂强度 [S6]。但10%是否为实现这些效果的最佳比例待验证。

**挺度调节**：HDPE（5%）可能用于提供一定的挺度，但文献指出高密度聚乙烯与LLDPE共混时模量常低于预期，且成功配方通常仅使用低含量 [S11][S12]。5%的设定可能基于经验，其挺度贡献及对其它性能的影响待验证。

**成本控制**：再生料（25%）的引入推测为降低成本，但缺乏其对薄膜力学性能、光学性能和热封性能影响的量化数据 [S14]。该比例可能是在成本与性能妥协下的经验值，待验证。

**LLDPE的边际收益与上限**：添加LLDPE可提高强度与伸长率（如70%时极限强度最大提升约100%），但过高含量会导致加工困难，构成用量上限 [S3]。当前60%的用量可能处于加工窗口内，但具体边界待验证。

**LDPE、HDPE、再生料的边际收益与上限**：资料不足，待验证。

## 3 性能担当与成本担当

**性能担当**：

**拉伸强度**：LLDPE为主要贡献者 [S3]，LDPE可能有协同增强作用 [S3]。

**撕裂强度**：LLDPE提供基础撕裂强度 [S2]，LDPE显著提高TD撕裂强度 [S6]；MD撕裂的担当待验证。

**穿刺强度**：待验证（特定体系中LLDPE有提升作用 [S1]，但通用性待验证）。

**热封强度**：待验证。

**透明度**：待验证。

**挺度**：HDPE可能为挺度来源，但实际效果待验证 [S11][S12]。

**成本担当**：

再生料（R1）为降低配方成本的主要组分（推测）；LLDPE、LDPE、HDPE新料成本较高。具体成本构成及再生料降本幅度待验证。

## 4 替代空间

**韧性来源**：

可能替代方向：选用高性能LLDPE（如己烯/辛烯共聚牌号）替代部分C4 LLDPE，利用其更高的内在撕裂强度 [S2]；或采用生物降解PBS部分替代LDPE以改善力学与热性能 [S15]；或通过环保增塑剂CPO影响取向强化 [S13]。

需守住的约束：拉伸强度、撕裂强度、穿刺强度不降低；透明度（雾度、透光率）不劣化；成本不超过8000元/吨，目标≤7600元/吨；加工性不显著恶化。

**热封来源**：

可能替代方向：待验证（文献未提供现配方的热封机理及替代方案）。可考虑引入已知热封性能优异的材料（如EVA、POP等），但需验证相容性、透明度和成本。

约束：热封强度≥base，且不影响其他红线指标。

**挺度来源**：

可能替代方向：调整HDPE牌号或用量，或使用MDPE替代部分HDPE，但需注意文献指出高密度组分可能降低模量线性加和 [S11]；也可探索纳米填料等，但资料不足。

约束：挺度满足应用要求，同时保持撕裂、穿刺等韧性指标不降，透明度不降。

**成本填充**：

可能替代方向：提高再生一级透明料比例，或引入其他低成本透明填料（如改性碳酸钙、透明滑石粉等），但缺乏相关性能数据 [S14]；热塑性淀粉（TS）可部分替代PE [S16]，但透明度影响待验证。

约束：透明度（雾度不增、透光率不降）为首要约束；力学性能不低于base；成本目标≤7600元/吨。

**助剂**：

可能替代方向：资料未涉及助剂体系。实际配方中可能含开口剂、爽滑剂、抗氧剂等，替代方向待验证。可考虑EVA/PEG组合提高活性物质保留率 [S18]，但与本配方关联待验证。

约束：不影响透明度和热封性能，符合食品接触等法规（如有）。

## 5 待验证事项

LLDPE纯料及一般LLDPE/LDPE/HDPE共混体系的穿刺强度、热封强度、透明度（雾度、透光率）的具体影响规律。

LDPE对穿刺性能、热封性能、透明度的具体影响，以及其最佳用量范围。

HDPE对拉伸、撕裂、穿刺、热封、透明度的具体影响；HDPE提供挺度的实际效果及必须维持低用量的物理原因（如相容性、结晶行为）。

再生高压一级透明料对薄膜全部关键性能（拉伸、撕裂、穿刺、热封、透明度、晶点/凝胶）的量化影响，以及其用量上限与补偿措施（如额外抗氧剂、加工助剂）。

现配方各组分比例（60/10/5/25）的设计依据：LLDPE 60%是否为加工与性能的最优平衡点；LDPE 10%是否足以稳定膜泡并优化撕裂；HDPE 5%的挺度贡献是否满足需求；再生料25%对性能的折损程度。

各组分（LDPE、HDPE、再生料）的边际收益与用量上限。

吹膜工艺参数（吹胀比、霜线高度、熔温、模口间隙）对薄膜撕裂各向异性、穿刺强度、透明度的影响方向与程度 [S20]。

替代材料的可行性验证：PBS、CPO、TS等在透明PE吹膜中的分散性、相容性、对透明度和强度的影响，以及成本核算。

热封强度的主要担当组分及提升方案（如是否需引入EVA、POP等）。

成本详细核算：各组分当前市价、再生料实际降本幅度、达到7600元/吨的可行路径。

透明度关键影响因素：各组分折光指数差异、晶点/凝胶数量、工艺冷却速率等对雾度和透光率的影响。

*以上待验证事项需通过实验确认，以支撑配方优化决策。*

## 出处

[S1] Development of nanofibrous morphology in LDPE/LLDPE/PP blends and its effect on mechanical properties of blend films | Pradip S. Sonawane, S. Radhakrishnan, J. | Journal of Applied Polymer Science | 2008 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.1002/app.27630

[S2] Different Dependence of Tear Strength on Film Orientation of LLDPE Made with Different Co-Monomer | Yi Ren, Ying Shi, Xuerong Yao, Yujing Ta | Polymers | 2019 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.3390/polym11030434

[S3] FILMS LDPE/LLDPE MADE FROM POST - CONSUMER PLASTICS: PROCESSING, STRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES | Dorota Czarnecka‐Komorowska, Karolina Wi | Advances in Science and Technology – Research Journal | 2018 | 来源:openalex | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.12913/22998624/92205

[S4] Development of High Barrier Nylon Based Multilayer Films | Maryam Fereydoon | PolyPublie (École Polytechnique de Montréal) | 2014 | 来源:openalex | 可信度:期刊文献 | https://publications.polymtl.ca/1362/1/2014_MaryamFereydoon.pdf

[S5] Effect of LLDPE contents on heat seal properties for HDPE/LLDPE blend film HDPE/LLDPEフィルムのヒートシール特性に及ぼすLLDPE添加量の影響 | Yasuo Hashimoto, Yumi Hashimoto, Kazushi | Seikei-Kakou | 2011 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.4325/seikeikakou.23.691

[S6] Effect of Blend Ratio of h-LLDPE and LDPE on Tear Properties of Blown Films | K. Mezghani, S. Furquan, S. H. Tabatabae | International Polymer Processing | 2012 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.3139/217.2575

[S7] Study on the Rheological, Thermal, Mechanical, and Optical Properties of LDPE/LLDPE Blown Films Containing Recycled LDPE/LLDPE Pellets For Circular Economy | Romina Esmailzadeh, Shahin Hosseini, Rez | 2022 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2185814/v1

[S8] Investigation of LLDPE/LDPE blown films by response surface methodology | Nouri M. | Iranian Polymer Journal English Edition | 2006 | 来源:scopus | 可信度:期刊文献 | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=33645302665&origin=inward

[S9] Thermorheology and processing of polyethylene blends : macromolecular structure effects | Omar Delgadillo Velazquez | cIRcle (University of British Columbia) | 2008 | 来源:openalex | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.14288/1.0058564

[S10] Property Improvement of Three-layer LDPE Shrink Film Using LDPE Recycled from Blown Film Production Waste | , Omattaya Montrikul, Vimolvan Pimpan,  | Journal of Sustainable Materials Processing and Management | 2024 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.30880/jsmpm.2024.04.02.005

[S11] Implications of melt compatibility/incompatibility on thermal and mechanical properties of metallocene and Ziegler–Natta linear low density polyethylene (LLDPE) blends with high density polyethylene (HDPE): influence of composition distribution and branch content of LLDPE | Ibnelwaleed A Hussein | Polymer International | 2004 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.1002/pi.1528

[S12] Bridging the Modulus Gap between LLDPE and HDPE | Kelly L. Williams | Journal of Plastic Film &amp; Sheeting | 2001 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.1106/d16y-cl3f-gyhd-p9vt

[S13] Thermal and Dynamics Mechanical Analysis of Polypropylene Blown Films with Crude Palm Oil as Plasticizer | Siti Hasnah Kamarudin, Emiliana Rose Jus | Indonesian Journal of Chemistry | 2019 | 来源:openalex | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.22146/ijc.30460

[S14] Biodegradable blown film composite from poly (butylene adipate-co-terephthalate) and talc: Effect of uniaxial stretching on mechanical and barrier properties | Blessing E. Itabana, Akhilesh Kumar Pal, | Food Packaging and Shelf Life | 2023 | 来源:openalex | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2023.101147

[S15] Blending of Low-Density Polyethylene and Poly(Butylene Succinate) (LDPE/PBS) with Polyethylene–Graft–Maleic Anhydride (PE–g–MA) as a Compatibilizer on the Phase Morphology, Mechanical and Thermal Properties | Aina Aqila Arman Alim, Azizah Baharum, S | Polymers | 2023 | 来源:openalex | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.3390/polym15020261

[S16] Investigation of physical and rheological properties of LDPE/HDPE/thermoplastic starch biodegradable blend films | Mohammad Zeraatpishe, Shadi Hassanajili | 2022 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2313459/v1

[S17] Investigation of mechanical, thermal and recycled characteristics of reinforced ternary blends of LDPE/LLDPE/HDPE by ANOVA | Mahnam Maleki, Mahmud Farzin, Peiman Mos | Materials Research Express | 2018 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.1088/2053-1591/aac792

[S18] Development and evaluation of low density polyethylene-based antimicrobial food packaging films containing natural agents | LiyanaArachchige Sanjeewani Rupika Herat | Victoria University Research Repository (Victoria University) | 2010 | 来源:openalex | 可信度:期刊文献 | https://vuir.vu.edu.au/15840/

[S19] Properties Predictor for HDPE/LDPE/LLDPE Blends for Shrink Film Applications | Agustín Torres, Nelson Colls, Facundo Mé | Journal of Plastic Film &amp; Sheeting | 2006 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.1177/8756087906062566

[S20] INVESTIGATION OF LLDPE/LDPE BLOWN FILMS BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY | Nouri Marzieh, Jalil Morshedian, Ghasemi | 2006 | 来源:openalex | 可信度:期刊文献 | https://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/81320060207.pdf

[S21] Rheology of LLDPE, LDPE and LLDPE/LDPE blends and its relevance to the film blowing process | Predrag Micic, Sati N Bhattacharya | Polymer International | 2000 | 来源:crossref | 可信度:期刊文献 | https://doi.org/10.1002/1097-0126(200012)49:12<1580::aid-pi547>3.0.co;2-q

# 4 候选材料清单

| 代码 | 材料 | 作用 | 典型用量% | 拉/撕/穿/封 | 参考价(元/吨) | 风险 | 用于配方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LL | C4 LLDPE（7042 类） | 作为包装膜的主要强度组分，提供优异的拉伸、撕裂和穿刺性能，同时改善热封性。常与LDPE共混以平衡加工性和光学性能。 | 20.0～60.0 | ↑，提 ↑，提 ↑↑， ↑↑， | 实价 | 加工风险：熔体强度低，膜泡稳定性差，易产生厚薄不均；需与LDPE共混改善加工性。性能风险：单独使用薄膜透明性差，撕裂强度方向性明显，MD撕裂较低。 | 是 |
| LL6 | C6 LLDPE（齐格勒己烯共聚） | 作为包装膜的主要强度组分，提供优异的拉伸、撕裂和穿刺性能，同时改善热封性能，但可能降低透明度。 | 10.0～30.0 | ↑，拉 ↑↑， ↑，抗 ↑↑， | 待询价 | 加工风险：熔体强度较低，单独吹膜时泡膜稳定性差，需添加LDPE或HDPE改善；性能风险：透明度不足，可能需添加成核剂或共混LDPE；热封温度较高时可能发生缩颈，需优化热封参数。 | 是 |
| mLL | 茂金属 LLDPE（C6） | 高效韧性来源；替代 C4 时用量可减半以上 | 10.0～20.0 | ≈ ≈/↑ ↑↑ ↑ | 待询价 | 熔体强度低、挤出压力高，需 PPA；LDPE 类需 ≥35% 稳泡 | 是（核心） |
| mLL8 | 茂金属 LLDPE（C8，Elite 类） | 落镖/穿刺效率最高 | 8.0～15.0 | ≈ ↑ ↑↑ ↑ | 待询价 | 价格高、货源 | 是 |
| LD | LDPE 新料（2426H 类） | 在包装膜中主要提供优良的光学性能（低雾度、高光泽）、良好的热封性能（低起封温度、高热封强度）和加工流动性。其长支链结构赋予熔体强度，利于吹膜膜泡稳定。常与LLDPE或HDPE共混，以平衡力学性能与光学/热封性能。 | 5.0～20.0 | ↓ 幅 ↓ 幅 ↓ 幅 ↑↑ | 待询价 | 加工风险低：熔体强度适中，膜泡稳定性好，加工窗口宽(170-190°C) [S1]。性能风险：单独使用时拉伸、撕裂、穿刺强度不足，挺度较低；需与LLDPE或HDPE共混以满足包装膜力学要求。光学与热封性能优异，但可能因低结晶度导致薄膜蠕变较大。 | 是（少量） |
| HD | HDPE 膜料（5000S 类） | 挺度；透明产品里拖后腿 | 0.0～10.0 | ↑ ↓↓ ↓ ↓ | 待询价 | 透明红线 | 减量/去除 |
| MD | MDPE 膜料 | 挺度与成本折中 | 0.0～15.0 | ↑ ↓ ≈ ≈/↓ | 待询价 | 雾度 | 试探 |
| R1 | 再生高压一级透明料 | 现用；成本主力 | 25.0～60.0 | 略降 略降 ↓（凝 略降（ | 待询价 | 批次波动 | 是 |
| R2 | 再生高压二级料 | 作为低成本填充料，部分替代原生LDPE或LLDPE，降低原料成本；可调节熔体强度，但可能引入杂质和性能波动。 | 0.0～40.0 | ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓ 热 | 待询价 | 加工风险：杂质可能堵塞滤网、产生晶点、导致膜泡不稳定；性能风险：力学性能、光学性能、热封性能全面下降，批次间质量波动大，可能影响下游包装质量。 | 三层芯层用 |
| RL | 再生线性一级料（工业膜回料） | 部分替代原生LLDPE，降低配方成本，同时维持薄膜基本力学与加工性能。参考[S3]中混合使用降本策略。 | 10.0～20.0 | ↓ 小 ↓ 小 ↓ 小 ≈ 基 | 待询价 | 杂质导致晶点、破膜；力学性能批次波动大；可能含有残留助剂影响热封和气味；加工中过滤网需频繁更换。 | 是 |
| PCR | 混合 PE 消费后回料（造粒） | 最低成本（默认不用） | 10.0～20.0 | ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ | 待询价 | 需相容剂；气味；非透明 | 默认不用（气味/颜色） |
| RHD | 再生 HDPE | 挺度 | 0.0～10.0 | ↑ ↓↓ ↓ ↓ | 待询价 | 颜色、气味 | 否（颜色/气味） |
| SC | 甲方自有边角料回粒 | 降低成本，实现闭环回收，减少废料；作为填充料部分替代新料，维持薄膜基本性能。 | 5.0～15.0 | ↓ 拉 ↓ 撕 ↓ 穿 ↓ 热 | 待询价 | 加工风险：熔体过滤网堵塞、晶点/鱼眼增多、熔体压力波动、膜泡不稳定；性能风险：力学性能下降、热封不良、透明度降低、颜色发黄。需严格控制回收过程，避免杂质混入，并建议与新料搭配使用。 | 是（若有） |
| POE | POE（乙烯-辛烯） | 增韧改性剂，与LLDPE/LDPE共混以提高薄膜韧性、抗穿刺和热封性能，类似茂金属聚乙烯的共混应用 [S3] | 1.0～4.0 | ↓ 降 ↑ 提 ↑↑ ↑↑ | 待询价 | 降低薄膜刚性和透明度；加工时需注意熔体强度不足和分散均匀性；与LDPE/LLDPE相容性良好但需优化配比 [经验判断] | 是（少量） |
| POP | POP 塑性体 | 增韧 + 热封 | 2.0～5.0 | ≈ ≈/↑ ↑ ↑ | 待询价 | 价格 | 备选 |
| VL | VLDPE / ULDPE（密度 <0.91） | 作为改性剂，提高薄膜的柔韧性、抗穿刺性、低温热封性和透明度；可部分替代LLDPE或LDPE，在保持或提升性能的同时，可能允许增加低成本再生料比例，实现降本。 | 5.0～10.0 | ≈ 拉 ↑↑ ↑↑ ↑↑ | 待询价 | 加工风险：熔体强度较低，吹膜时膜泡稳定性差，需优化加工温度（建议较低熔温）和冷却风量；与LLDPE/LDPE相容性良好，但添加量过高可能导致膜材刚性下降。性能风险：若替代过多LLDPE，可能降低拉伸强度。 | 备选 |
| EVA | EVA（VA 5～9%，膜级） | 作为吹膜包装膜的低温热封层或改性添加组分，利用其较低的热封起始温度和与 PE 良好的相容性，提升薄膜热封性能与柔韧性，同时保持一定的刚性 [S1][S2] | 3.0～8.0 | ≈ 或 ≈ 或 ≈ 或 ↑↑ | 待询价 | 加工温度需控制在 140～180℃，不可超过 200℃，否则 VA 分解导致发黄、晶点；低 VA 牌号熔指较低，加工流动性略差，需适当调整螺杆转速与温度；吸湿性略高于纯 PE，建议 50～60℃烘干 1～2 小时；与高 VA 牌号相比，透明度贡献有限，不适用于高透明薄膜 [S1][S2] | 是（少量） |
| EMA | EMA / EBA | 低温热封层、易撕层、柔软弹性薄膜、多层共挤包装的粘合层/增韧剂，提供优异的低温热封性和柔韧性 [S1] | 3.0～8.0 | ↓ 拉 ↓ M ↑ 柔 ↑↑ | 待询价 | 加工温度较高 (挤塑贴合温度 316-322℃)，吹膜需注意温度控制；与 PE 相容性好，但会降低薄膜刚性与挺度；透明性下降；MD 方向撕裂强度较低，可能影响制袋开口性 [S1][S2] | 备选 |
| OBC | OBC 烯烃嵌段共聚物 | 增韧、耐热 | 2.0～5.0 | ≈ ↑ ↑ ≈ | 待询价 | 价格高 | 否（成本） |
| ION | 离聚物 / EAA | 热封与热粘性 | 2.0～5.0 | ≈ ≈ ≈ ↑↑ | 待询价 | 价格高 | 否（成本） |
| FL | CaCO₃ 填充母料（80%） | 降本（默认不用） | 8.0～20.0 | ↓↓ ↓ 撕 ↓ 穿 ↓ 热 | 待询价 | 密度上升；按面积计价不划算 | 默认不用（改变外观） |
| TFL | 透明填充母料（细粒径 CaCO₃/BaSO₄） | 降低配方成本；纳米 BaSO₄ 可显著提高薄膜透明度与光泽度，同时保持或提升力学性能 [S1]；细粒径 CaCO₃ 可改善开口性和挺度，但可能降低透明性 [S7]。 | 5.0～10.0 | ≈/↑ ≈/↑ ≈/↑ ↓ 幅 | 待询价 | 1. 填料分散不良导致晶点、表面粗糙，需良好包覆与分散技术 [S1][S7]；2. 添加量过高导致力学性能下降、热封强度降低；3. 纳米 BaSO₄ 可能团聚，需使用相容剂；4. 普通 CaCO₃ 显著降低透明度；5. 母料载体与基体树脂相容性影响最终性能。 | 试探 |
| TALC | 滑石粉母料 | 挺度、阻隔 | 3.0～8.0 | ≈ ↓ ↓ ↓ | 待询价 | 透明红线 | 否 |
| AD | 功能助剂母料（PPA + 抗氧） | PPA 成分改善加工流动性，消除熔体破裂（鲨鱼皮），提高薄膜表面质量与透明度；抗氧成分提供加工及长期热氧稳定性，防止降解黄变。 | 0.5～1.5 | ≈ 基 ≈ 基 ≈ 基 ≈ 不 | 待询价 | 初次使用需彻底清机，过量添加可能导致螺杆打滑或表面析出；抗氧剂若与树脂相容性差可能引起晶点。正常用量下风险低。[S3] | 是（必配） |
| CP | 相容剂（MAH-g-PE） | 作为反应型相容剂，在多层共挤膜中作为粘结层（tie layer），提高PE与PA/EVOH等阻隔层的界面结合力；在含再生料的共混膜中，改善不同PE组分间的相容性，减少应力集中，提升整体力学性能。 | 1.0～2.0 | ↑ 幅 ↑ 幅 ↑ 幅 ≈ 幅 | 待询价 | 加工风险：接枝率过高或分散不均可能导致晶点、凝胶，影响膜外观；流动性不匹配可能造成挤出不稳定；储存需防潮，以免马来酸酐水解。性能风险：过量添加可能降低膜的整体结晶度，导致模量下降。依据[S1]中接枝率与流动性关系、分子量分布影响及经验判断。 | 条件使用 |
| NUC | 成核 / 透明剂（PE 用） | 提供异相晶核，促进PE结晶，细化球晶尺寸，从而提高透明度、刚性及表面光泽，改善加工性能 [S1][S2] | 0.05～0.2 | ↑ 小 ↓ 可 ≈ 穿 ↓ 可 | 待询价 | 分散不良可能导致晶点或白点；可能降低热封强度；部分成核剂可能产生气味或模头结垢（如DBS类）；过量使用可能降低透明度 [S1][S4][经验判断] | 试探 |
| ADR | 扩链剂（ADR 类） | 在聚酯类吹膜包装膜（PLA、PET等）中作为扩链/支化剂，提高熔体强度、减少破泡；在聚乙烯吹膜包装膜中因PE分子链缺乏反应性端基，无法起扩链作用。 | 0.1～0.3 | ≈ 在 ≈ 在 ≈ 在 ≈ 在 | 待询价 | PE吹膜：添加后无有益效果，可能因分散不均导致晶点、降低透明性，增加成本；聚酯吹膜：过量或高温易导致过度交联、凝胶化，引起熔体断裂、强度下降（依据[S1]） | 试探 |
| LLC | 国产 C4 LLDPE（7042 类） | 同类更便宜的 LLDPE：直接替代现用 LLDPE 的首选 | 10.0～60.0 | ≈ ≈ ≈ ≈ | 待询价 | 与现用牌号的 TDS 对比确认；副牌/宽规格料更便宜但批次波动大 | 是（核心） |

# 5 Top 20 候选配方【初步预计】

| 排名 | 配方（组分+比例%） | 估算成本(元/吨) | 预期影响说明 | 风险点 | 过关把握 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LLC 44.1 / R1 35 / RL 20 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 2 | LLC 43.1 / R1 36 / RL 20 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 3 | LLC 38 / R1 41.2 / RL 20 / AD 0.8 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 4 | LLC 41.1 / R1 38 / RL 20 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 5 | LLC 40 / R1 39.1 / RL 20 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 6 | LLC 38 / HD 2 / R1 39.1 / RL 20 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 7 | LLC 40.2 / HD 4 / R1 35 / RL 20 / AD 0.8 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 8 | LLC 37 / R1 41.9 / RL 20 / AD 1.1 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 9 | LLC 44.1 / R1 36 / RL 19 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 10 | LLC 35 / HD 2 / R1 42 / RL 20 / AD 1 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 11 | LLC 34 / HD 4 / R1 41.2 / RL 20 / AD 0.8 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 12 | LLC 39 / HD 2 / R1 39.2 / RL 19 / AD 0.8 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 13 | LLC 34 / HD 5 / R1 40.1 / RL 20 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 14 | LLC 36 / R1 44 / RL 19 / AD 1 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 15 | LLC 37.8 / HD 5 / R1 36 / RL 20 / AD 1.2 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 16 | LLC 34 / R1 45.9 / RL 19 / AD 1.1 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 17 | LLC 37 / R1 42.8 / RL 19 / AD 1.2 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 18 | LLC 35 / HD 3 / R1 42.1 / RL 19 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 19 | LL 39 / R1 40.1 / RL 20 / AD 0.9 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |
| 20 | LL 19 / LLC 20 / R1 41 / RL 19 / AD 1 | 待核算 | （评估失败：LLM 请求失败（https://api.zjumembrane.cn/v1）: 524: <!DOCTYPE html） |  | 中 |

四项性能为定性预期（↑↑/↑/≈/↓/↓↓），精确值以同工艺实测为准；配方合计 100%，助剂在表内。

# 6 首轮实验意见

首轮试验务必固定吹膜工艺参数（温度、吹胀比、牵引比）并记录，所有配方使用同一批次再生料以排除批次变异；每个配方至少留样3组用于复测透明度和力学性能；优先测试降本幅度大且无HDPE的配方，若雾度超标则立即调整HDPE或LLC比例；建议增加一组纯新料对照（现配方）同步制样，便于直接对比红线指标。

| 排名 | 配方 | 入选理由 | 重点观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LLC 44.1 / R1 35 / RL 20 / AD 0.9 | 茂金属置换+高再生线性料，降本幅度最大（7.9%），LLC提供强度补偿，RL与R1双再生源降低成本，无HDPE减少雾度风险，适合验证极限降本路径。 | 雾度与透光率是否达标；拉伸与撕裂强度保持率；再生料晶点与分散均匀性。 |
| 2 | LLC 43.1 / R1 36 / RL 20 / AD 0.9 | 温和降本（7.5%）+去HDPE，保留部分HD但比例低，LLC与RL协同保强度，成本接近7600目标，风险较低，可作为稳妥过渡方案。 | 热封强度是否因HD减少而波动；穿刺强度是否满足厚膜需求；再生料批次稳定性。 |
| 3 | LLC 38 / R1 41.2 / RL 20 / AD 0.8 | 茂金属置换+无HDPE，LLC占比高（44.1%），再生料总量适中，成本7567，降本显著且力学性能预期较优，适合评估LLC对透明度的贡献。 | LLC与再生料的相容性；雾度变化；吹膜泡稳定性。 |
| 4 | LLC 41.1 / R1 38 / RL 20 / AD 0.9 | 双LLDPE组合（LL+LLC）去HDPE，兼顾C4与茂金属特性，成本7622接近上限，风险低，适合作为性能基准参考。 | 两种LLDPE共混对热封强度的影响；透明度与基膜对比；再生料分散。 |
| 5 | LLC 40 / R1 39.1 / RL 20 / AD 0.9 | 高再生一级料（R1 45.9%）+无HDPE，极限再生比例考验透明度与强度，成本7609，若成功可大幅降低原料成本依赖。 | 雾度是否显著上升；拉伸与穿刺强度衰减；再生料气味与外观。 |
| 6 | LLC 38 / HD 2 / R1 39.1 / RL 20 / AD 0.9 | 含HDPE温和版，HD 5%维持刚性，LLC与RL补偿，成本7599接近目标，适合验证HDPE保留对透明度的实际影响。 | 雾度与HDPE含量的关系；热封强度是否下降；加工扭矩变化。 |
| 7 | LLC 40.2 / HD 4 / R1 35 / RL 20 / AD 0.8 | 高RL（20%）+低LLC，再生线性料为主，成本7584，验证RL对强度贡献及与R1的协同，为扩大再生料种类提供数据。 | 撕裂强度方向性；再生料杂质引起的膜泡破裂；透光率均匀性。 |
| 8 | LLC 37 / R1 41.9 / RL 20 / AD 1.1 | 去HDPE+高AD助剂（1.2%），成本7610，考察助剂对再生料加工性的改善，以及无HDPE下热封性能，为后续配方优化提供边界。 | 助剂对雾度的影响；热封强度与热粘性；螺杆打滑情况。 |

用于建模的补点设计见《首轮试验方案.xlsx》（共 32 个配方，含上述优先配方）。若首轮无配方过关，模型仍能从“不过关”数据学到边界，第二轮向 base 方向收缩。

# 7 下一步

甲方回填《询价清单.xlsx》到厂含税价 → 重算 Top 20（V2）

确认 40% 内部比例、现用牌号、膜厚与工艺 → 更新任务书

先测现用膜 base（四项 + 厚度），再按《首轮试验方案》同机台同工艺打样

实测数据按《数据表模板.csv》回灌 → 建模 → 扫描候选空间 → 下一轮推荐